## 四川省肿瘤医院护士服采购技术参数要求

一、采购数量及限价情况

男护士服70套，女护士服1700套，合计1840套。项目预算36万元，最高限价36万元。

二、技术需求

1.产品面料：面料具有抑菌性能，符合中华人民共和国国家标准 GB/T 20944.3-2008 纺织品抗菌性能相关要求。

1.1布面洁净、平整、质地细致、手感柔软、耐氯漂、吸湿透气。

1.2面料无残及色差现象，缉线均匀无吃纵，无跳线、开线、断线；

1.3无毒性环保印染，指定位置制作医院logo以及医院指定图案/字样。

★1.4制作厂家需拥有专业设计师并提供设计方案供医院选择参考，可根据医院需求设计符合院方独立要求的成衣（需提供设计人员资料）。

1.5耐医用洗涤维护：所提供的服装要求耐医用洗涤、消毒、耐氯漂，以便医用服装杀菌、抑菌，要求水洗尺寸变化小，产品质量稳定。

**2.参数表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **颜色要求** | ☆**基本安全技术要求** | ☆**纱支**  **（英支）** | ☆**织物密度**  **（根/英寸）** | ☆**水洗尺寸变化率** | ☆**单位面积质量**  g/㎡ | ☆**面料成分含量要求** | ☆**PH值范围** | ☆**甲醛含量**mg/kg | ★**色牢度（耐水、耐汗渍、耐干摩擦、耐湿摩擦、耐洗）** |
| 男护士冬衣 | 70 | 白色或定制色 | B类 | 44.4S/2\*21.9S | 经纱146.4  纬纱69.4 | 经向-1.1  纬向0 | ≥240 | 纤维含量聚酯纤维66%、棉34% | 4.0-8.5 | ≤75 | ★耐氯化水色牢度：≥4-5； |
| 男护士冬裤 | 70 | 白色或定制色 |
| 女护士冬衣 | 1700 | 白色或定制色 |
| 女护士冬裤 | 1700 | 白色或定制色 |

说明：★①本次招标产品需提供由市级及以上纤维检验局出具的检验报告（检测报告必须有CMA标识），护士服冬服装面料检测报告需包含最少8项检测内容（PH值、水洗尺寸变化、纱支、织物密度、单位面积质量、耐氯化水色牢度、纤维含量、甲醛含量）；②纱支、植物密度参数允许±5%偏差。

三、投标样品

1、投标人须按照要求制作投标样品，样品上需在左胸上衣口袋部位指定位置制作医院logo，制作方式由各投标人结合技术实力自行考虑，并于报名截止之日前送至医院试用（试用部门：护理部，联系电话85420242；联系人：张老师），试用期1个月，样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由投标人自理。

2、本项目中标供应商所递交投标样品均不退回，其中标样品在结果公告公示期满后样品移交采购人，作为验收依据，交货时如货物质量低于样品质量，采购单位有权利拒收；

3、投标试用样品的材质、配件、颜色等所有内容和指标必须与后期供货完全一致。

四、评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价30% | 30 | 1、以本次有效投标报价的最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×30 |  |
| 2 | 技术、服务要求30% | 30 | 完全符合招标文件技术需求没有负偏离得30分，不满足招标文件技术需求（负偏离）的，带“★”号项一项扣8分，带“☆”号一项扣 3分，扣完为止。 | 1.在检验报告范围内的项目应提供该投标产品检验报告复印件（加盖鲜章），未在检验报告范围内的项目应提供承诺函。  2.不能提供的视为不满足需求。 |
| 3 | 样品质量15% | 15 | 投标人投标产品与用户需求的符合性进行评审（样品规格尺寸、款式、颜色、文字图案清晰度、观感质量、试用效果进行综合评比）第一名得15分，第二名得10分，第三名得5分，未提供或其他不得分。 | 由评标委员会参考技术需求项目并结合试用情况进行评定。 |
| 3 | 企业和项目经理业绩18% | 18 | 1、投标人提供由中国质量认证中心颁发的：《质量管理体系认证证书》ISO9001 认证的，得2分，未提供不得分；  2、投标人提供《环境管理体系认证》ISO14001认证的，得2 分，未提供不得分；  3、投标人获得市级及以上技术监督局颁发的《信用等级证书 3A 证书》得2分，未提供不得分；。  4、2016年至今已完成过的类似项目业绩（指合同金额达到预算控制价以上的省内医院服装/布草项目，提供合同复印件），每提供一个得3分，满分12分。 | 无法出示证书/合同复印件，对应项目不得分。 |
| 4 | 售后服务6% | 6 | 投标人提供完善的售后服务方案（内容包括质保期、质保期范围、响应时间、现场服务支持能力、售后巡检、售后服务人员等），对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合比较评分：满分为6分，每低一档扣2分，最低得分为0分。 |  |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1 | 投标文件应编制目录、页码，制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

**备注：所有提供复印件的资料项目，签订合同前均需核实原件，若后续不能提供原件的，按虚假响应处理，取消中选资格。**

**五：logo图案**

**参考样式： 图案原图：**

**（图为医生服，职级字样及右侧竖条文标记后期由厂家配合调整）**

** **